# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REVESTIMIENTO / PAVIMENTO

## TECHNICAL FEATURES WALL & FLOOR TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

|  | REV / PAV PASTA ROJA/BLANCA | PAVIMENTO GRES |
| --- | --- | --- |
|  | RED & WHITE BODY WALL TILES PÂTE ROUGE · BLANCHE ROTE WEISSE SCHERBEN NORMA EN 14411:2016 ANEXO L. GRUPO BIII. | GRES FLOOR TILES / GRESS NORMA EN 14411:2016 ANEXO J. GRUPO BIIA. |
| CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNI- QUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM | VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM |
| LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH / LONGUERUR ET LARGEUR / LÄNGE UND BREITE | + 0,6% / - 0,3 % | ± 0,6 % |
| ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING / ORTHOGONALITÉ / RECHTWINKLIGKEIT | ± 0,3 % | ± 0,6 % |
| RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES / RECTITUDE DES ARÊTES / KANTENGERAD- HEIT | ± 0,3 % | ± 0,5 % |
| GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS / EPAISSEUR/DICKE | ± 10% | ± 5 % |
| PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS / PLANITUDEÉ / EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE | + 0,8 mm / - 0,2 mm | ± 0,5 % |
| ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION / ABSORPTION D’EAU / WASSERABSORPTION | >10% | Entre 3% y 6% |
| FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE / FORCE DE RUPTURE | *Espesor < 7,5 mm: Mín. 200N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 600N | *Espesor < 7,5 mm: Mín. 600N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 1000N |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION / RÉSISTANCE A LA FLEXION | Min 15 N/mm2 | Min 22 N/mm2 |
| CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK / RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN |
| RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING RESISTANCE FENDAGE / RISSFESTIGKEIT | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS / RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFINDLICHKEIT | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN / CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3 | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN / CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3 |
| ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES / ACIDE BASES / SÄUREN BASEN | INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS | INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS |
| RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESISDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE | MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB | MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB |

430

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GRES PORCELÁNICO

TECHNICAL FEATURES PORCELAIN TILES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

|  | PORCELART | GRES PORCELÁNICO |
| --- | --- | --- |
|  | NORMA EN 14411:2016 ANEXO H. GRUPO BIB. GRES PASTA BLANCA | PORCELAIN / GRES CERAME / FEINSTEIN- ZEUG NORMA EN 14411:2016 ANEXO G. GRUPO BIA. GRES PORCELÁNICO |
| CARACTERÍSTICA TECHNICAL CHARACTERISTICS CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM | VALOR DE LA NORMA NORM VALUE / VALEUR DE LA NORME WERT GEMÄSS DER NORM |
| LONGITUD Y ANCHURA (ISO 10545-2) LENGTH AND WIDTH / LONGUERUR ET LARGEUR / LÄNGE UND BREITE | + 0,6% | ± 0,6 % |
| ORTOGONALIDAD (ISO 10545-2) WEDGING / ORTHOGONALITÉ / RECHTWINKLIGKEIT | ± 0,6 % | ± 0,6 % |
| RECTITUD DE LOS LADOS (ISO 10545-2) WARPAGE OF EDGES / RECTITUDE DES ARÊTES / KANTENGERAD- HEIT | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| GROSOR (ISO 10545-2) THICKNESS / EPAISSEUR/DICKE | ± 5% | ± 5 % |
| PLANITUD DE LA SUPERFICIE (ISO 10545-2) FLATNESS / PLANITUDEÉ / EBENMÄSSIGKEIT DER OBERFLÄCHE | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
| ABSORCIÓN DE AGUA (ISO 10545-3) WATER ABSORPTION / ABSORPTION D’EAU / WASSERABSORPTION | 0,5 < E ≤ 3 % | ≤ 0,5 % |
| FUERZA DE RUPTURA FORCE OF BREAKAGE / FORCE DE RUPTURE | *Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 1100N | *Espesor < 7,5 mm: Mín. 700N *Espesor ≥ 7,5mm: Min 1300N |
| RESISTENCIA A LA FLEXIÓN RESISTANCE TO THE FLEXION / RÉSISTANCE A LA FLEXION | Min 30 N/mm2 | Min 35 N/mm2 |
| CHOQUE TÉRMICO (ISO 10545-9) THERMAL SHOCK / RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST / A VALIDÉ LE TEST STANDARD / HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST / A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN |
| RESISTENCIA AL CUARTEO (ISO 10545-11) RESISTANCE TO CRACKING / RESISTANCE FENDAGE / RISSFESTI- GKEIT | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN | PASA SATISFACTORIAMENTE EL ENSAYO PASSES STANDARD TEST A VALIDÉ LE TEST STANDARD HAT DEN STANDARDTEST BESTANDEN |
| RESISTENCIA A LAS MANCHAS (ISO 10545-14) RESISTANCE TO STAINS / RÉSISTANCES AUX TACHES FLECKENEMPFINDLICHKEIT | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN /CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3 | MÍNIMO CLASE 3 CLASS 3 MIN / CLASSE 3 MIN / MIN. KLASSE 3 |
| ÁCIDOS Y BASES (ISO 10545-13) ACIDS BASES / ACIDE BASES / SÄUREN BASEN | INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS | INDICADO POR EL FABRICANTE BY THE MANUFACTURER INDIQUÉ PAR LE PRODUCTEUR SIEHE ANGABE DES HERSTELLERS |
| RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y REACTIVOS DE PISCINAS (ISO 10545-13) RESISDENTIAL (SWIMMING POOL) CHEMICLAS PRODUITS DOMESTIQUES ET ADDITIFS POUR PISCINES HAUSHALTSCHEMIKALIEN UND SCHWIMMBADZUSÄTZE | MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB | MÍNIMO CLASE GB/UB CLASS GB/UB MIN / CLASSE GB/UB MIN / MIN. KLASSE GB/UB |

431

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL FEATURES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

TABLA 1

CLASIFICACIÓN DE SUELOS SEGÚN SU RESBALACIDAD SLIP RESISTANCE SURFACE CLASS

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS / SLIP RESISTANCE UNE-ENV 12.633

PEI

| PEI - I | EN Floor tiles in light traffic areas. These can be generally applied in the bedrooms and bathrooms of private houses. |
| --- | --- |
|  | FR Carrelages soumis à un trafic léger. On peut les placer généralement dans des chambres et des salles de bain de logements privés. |
|  | DE Füßböden für leichten Begehverkehr. Generelle Verwendung in Schlafzimmern und Bädern von Privatwohnungen. |
| PEI - II | ES Pavimentos sometidos a tráfico medio-ligero. Se pueden colocar en todas las habitaciones de las viviendas privadas, a excepción de las cocinas. |
|  | EN Floor tiles in medium-light traffic areas.These can be applied in all the rooms of private houses, with the exception of kitchens. |
|  | FR Carrelages soumis à un trafic moyen-léger. On peut les placer dans toutes les pièces des logements privés, sauf les cuisines. |
|  | DE Füßböden für leichten Begehverkehr. Generelle Verwendung in Schlafzimmern und Bädern von Privatwohnungen. |
| PEI - III | Pavimentos sometidos a tráfico medio. Pueden ser colocados en todas las ES habitaciones de las viviendas privadas, incluyendo habitaciones de hotel con sus respectivos cuartos de baño, etc. |
|  | Floor tiles in medium traffic areas. These can be applied in all the rooms of EN private houses, including hotel bedrooms with their respective bathrooms, etc. |
|  | Carrelages soumis à trafic moyen. On peut les placer dans toutes les FR pièces des logements privès, y compris les chambres d’hôtel avec leurs salles de bain respectives, etc. |
|  | Füßböden für mitteleren Begehverkehr. Sie finden Anwendung in in allen DE Zimmern von privaten Wohnungen sowie auch in Hotelzimmern inklusive Bad. |
| PEI - IV | ES Pavimentos sometidos a tráfico medio-pesado. Se pueden instalar en cocinas, locales públicos, excluyendo los lugares de tráfico intenso. |
|  | EN Carrelages soumis à un trafic moyen-mportant. On peut les installer dans des cuisines, locaux publics, sans compter les Linux de trafic intense. FR Carrelages soumis à un trafic moyen-mportant. On peut les installer dans des cuisines, locaux publics, sans compter les Linux de trafic intense. |
|  | Füßböden für mittel bis starkem Begehverkehr. Verlegt werden können die DE Beläge in Küchen, im öffentlichen Bereich, ausgenommen an Orten mit intensivem Begehverkehr. |
| PEI- V | ES Pavimentos adaptados a tráfico muy intenso. (SEGÚN PROYECTO DE NORMA-ISO-10545-Parte 7) |
|  | EN Floor tiles adapted to very heavy traffic. (IN ACCORDANCE WITH ISO- 10545-Part 7 REGULATION PROJECT). |
|  | FR Carrelages soumis à un trafic très intense. (SELON PROJET DE NORME- ISO-10545-Partie 7). |
|  | DE An sehr starken Begehverkehr angepaßte Bodenbeläge (gemäß Normentwurf ISO-10545 Teil 7). |

ES Pavimentos sometidos a tráfico ligero. Generalmente se pueden colocar en dormitorios y baños de viviendas privadas.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTENCE

CLASES DE SUELOS TYPE OF SURFACE

Rd ≤ 15	Clase 0 / Type 0

15 < Rd ≤ 35	Clase 1 / Type 1

35 > Rd ≤ 45	Clase 2 / Type 2

Rd > 45	Clase 3 / Type 3

TABLA 2

CLASE EXIGIBLE A LOS SUELOS EN FUNCIÓN DE SU LOCALIZACIÓN

Superficie Suave y agradable.

Soft and pleasant surface. Surface douce et agréable.

Fácil limpieza.

Easy cleaning. Nettoyage facile.

Colocación en Interior y Exterior ofreciendo

continuidad entre los diferentes espacios. Suitable for indoor and outdoor, fering continuity between the different spaces.

Convient pour l’installation intérieure et extérieure, offrant une continuité entre les différents espaces.

Porcelánico antihielo.	Antideslizante y seguro.	Alta durabilidad.

Frost proof Porcelain.	Antislip & safe.	High durability.

Porcelaine résitistant au gel.	Antidérapant et sûr.	Haute durabilité.

432

LOCALIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SUELO USE AND CARACTERISTICS OF FLOOR

Zonas interiores secas:

- Superficie con pendiente menor que el 6 %.

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6 % y escaleras. Dry indoor areas:

- Surface with slope less than 6%.

- Surface with slope equals to or major than 6% and stairsteps.

Zonas interiores húmedas (entradas edificio desde exterior, terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, etc... )

- Superficies con pendiente menor que el 6 %.

- Superficies con pendiente igual o mayor que el 6 % y escaleras. Wet indoor areas, duch as bathrooms,

kitchens, swimming pools etc.

- Surface with slope less than 6%.

- Surface with slope equals to or major than 6% and stairsteps.

Zonas interiores donde además de agua, pueden haber otros agentes (grasas, lubricantes ,etc... ) cocinas industriales, mataderos, aparcamientos, etc...

Indoor areas where apart from water there are other agents such as lubricants which reduce slip resistence, areas like industrial kitchens, slaughterhouses, garages, and floor for industrial use.

Zonas exteriores piscinas. Outdoors and swimming pools.

CLASE CLASS

1

2

1

2

2

3

2

3

3

3